| GMR磁阻特性的测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减小磁场 | 励磁电流/mA | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 |
|  | 磁阻电流/mA | 1.960 | 1.958 | 1.953 | 1.940 | 1.920 | 1.893 | 1.861 | 1.825 | 1.789 | 1.754 | 1.738 | 1.723 |
|  | 磁阻R/Ω | 2040.82 | 2042.90 | 2048.13 | 2061.86 | 2083.33 | 2113.05 | 2149.38 | 2191.78 | 2235.89 | 2280.50 | 2301.50 | 2321.53 |
|  | 磁感应强度B/GS | 30.15 | 27.14 | 24.12 | 21.11 | 18.09 | 15.08 | 12.06 | 9.05 | 6.03 | 3.02 | 1.51 | 0.00 |
|  | 励磁电流/mA | -5 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 |  |
|  | 磁阻电流/mA | 1.719 | 1.734 | 1.765 | 1.802 | 1.839 | 1.875 | 1.907 | 1.934 | 1.951 | 1.958 | 1.961 |  |
|  | 磁阻R/Ω | 2326.93 | 2306.81 | 2266.29 | 2219.76 | 2175.10 | 2133.33 | 2097.54 | 2068.25 | 2050.23 | 2042.90 | 2039.78 |  |
|  | 磁感应强度B/GS | -1.51 | -3.02 | -6.03 | -9.05 | -12.06 | -15.08 | -18.09 | -21.11 | -24.12 | -27.14 | -30.15 |  |
| 增大磁场 | 励磁电流/mA | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 |
|  | 磁阻电流/mA | 1.961 | 1.959 | 1.953 | 1.939 | 1.917 | 1.888 | 1.856 | 1.82 | 1.784 | 1.75 | 1.734 | 1.72 |
|  | 磁阻R/Ω | 2039.78 | 2041.86 | 2048.13 | 2062.92 | 2086.59 | 2118.64 | 2155.17 | 2197.80 | 2242.15 | 2285.71 | 2306.81 | 2325.58 |
|  | 磁感应强度B/GS | -30.15 | -27.14 | -24.12 | -21.11 | -18.09 | -15.08 | -12.06 | -9.05 | -6.03 | -3.02 | -1.51 | 0.00 |
|  | 励磁电流/mA | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | 磁阻电流/mA | 1.72 | 1.736 | 1.77 | 1.81 | 1.847 | 1.882 | 1.914 | 1.939 | 1.954 | 1.96 | 1.963 |  |
|  | 磁阻R/Ω | 2325.58 | 2304.15 | 2259.89 | 2209.94 | 2165.67 | 2125.40 | 2089.86 | 2062.92 | 2047.08 | 2040.82 | 2037.70 |  |
|  | 磁感应强度B/GS | 1.51 | 3.02 | 6.03 | 9.05 | 12.06 | 15.08 | 18.09 | 21.11 | 24.12 | 27.14 | 30.15 |  |

| 模拟传感器的磁电转换U-B特性曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 励磁电流/mA |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 输出电压/mV |  |  |  | 13.9 |  | 26 |  | 41.1 | 77.4 |  | 116.6 |  | 154.7 | 188.5 | 219 | 242 | 256 | 262 | 264 |
| 磁感应强度B/GS |  |  |  | 0.0 |  | 1.5 |  | 3.0 | 6.0 |  | 9.0 |  | 12.1 | 15.1 | 18.1 | 21.1 | 24.1 | 27.1 | 30.2 |
| 开关传感器的磁电转换特性U-B曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高电平 | 低电平 | 减小磁场 |  |  |  | 增大磁场 |  |  |  |  |
| 7.422 | -6.613 | 关 |  | 开 |  | 关 |  |  | 开 |  |
| 励磁电流/mA |  | 12.3 |  | -20.0 |  | -16.5 |  |  | 17.7 |  |
| 输出电压/mV |  | -6.613 |  | 7.422 |  | -6.613 |  |  | 7.422 |  |
| 磁感应强度B/GS |  | 3.7 |  | -6.0 |  | -5.0 |  |  | 5.3 |  |

| 齿轮位移响应曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转动角度/度 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 输出电压/mV | 82.2 | 59.3 | -19.4 | -68.6 | -62.0 | -25.5 | 15.9 | 51.6 | 76.0 |
| 转动角度/度 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |  |
| 输出电压/mV | 68.5 | 8.6 | -60.6 | -62.4 | -31.6 | 7.8 | 52.0 | 74.2 |  |